附件1

相关技术措施

1  钢板

1.1  碳素钢和低合金钢钢板

1.1.1  钢板的标准、使用状态及许用应力按表1的规定。

1.1.2  壳体用钢板(不包括多层容器的层板)应按表2的规定逐张进行超声检测,钢板超声检测方法和质量等级按JB/T 4730.3的规定。

1.1.3  受压元件用钢板，其使用温度下限按表3的规定，表3中Q245R和Q345R钢板在下述使用条件下应在正火状态下使用。

a)  用于多层容器内筒的Q245R和Q345R；

b)	用于壳体的厚度大于36mm的Q245R和Q345R；

c)	用于其他受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的Q245R和Q345R。

1.2  高合金钢钢板

钢板的标准、厚度范围及许用应力按表4的规定。

2  钢管

2.1  碳素钢和低合金钢钢管

2.1.1  钢管的标准、使用状态及许用应力按表5的规定。对壁厚大于30mm的钢管和使用温度低于-20℃的钢管，表中的正火不允许用终轧温度符合正火温度的热轧来代替。

2.1.2  GB 9948中各钢号钢管的使用规定如下：

a）	换热管应选用冷拔或冷轧钢管，钢管的尺寸精度应选用高级精度；

b）	外径不小于70mm，且壁厚不小于6.5mm的10和20钢管，应分别进行-20℃和0℃的冲击试验，3个纵向标准试样的冲击功平均值应不小于31J。10和20钢管的使用温度下限分别为-20℃和0℃。

2.1.3  GB6479中各钢号钢管的使用规定如下：

a)  钢中含硫量应不大于0.020%；

b)  换热管应选用冷拔或冷轧钢管，钢管尺寸精度应选用高级精度；

c)  外径不小于70mm，且壁厚不小于6.5mm的20和16Mn钢管，应分别进行0℃和-20℃的冲击试验，3个纵向标准试样的冲击功平均值应分别不小于31J和34J。20和16Mn钢管的使用温度下限分别为0℃和-20℃。

2.1.4  使用温度低于-20℃的钢管，其钢号、使用状态和冲击试验温度（即钢管的使用温度下限）按表6的规定。表中16Mn钢的化学成分应符合P≤0.025%、S≤0.012%的规定，外径不小于70mm，且壁厚不小于6.5mm的钢管进行-40℃的冲击试验，3个纵向标准试样的冲击功平均值应不小于34J。

09MnD和09MnNiD钢管的相关规定见4.2.2和4.2.3。

2.2  高合金钢钢管

钢管的标准、壁厚范围及许用应力按表7的规定。钢管的交货状态应按表7中相应钢管标准的规定。表7中GB13296和GB/T 14976钢号中的统一数字代号系按GB/T20878的规定。

表1  碳素钢和低合金钢钢板许用应力

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| Q245R | GB 713 | 热轧，控轧， 正火 | 3～16 | 400 | 245 | 148 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 91 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 400 | 235 | 148 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 84 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 390 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 380 | 185 | 123 | 112 | 107 | 100 | 90 | 80 | 73 | 70 | 67 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Q345R | GB 713 | 热轧，控轧， 正火 | 3～16 | 510 | 345 | 189 | 189 | 189 | 183 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 500 | 325 | 185 | 185 | 183 | 170 | 157 | 143 | 133 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 490 | 315 | 181 | 181 | 173 | 160 | 147 | 133 | 123 | 117 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 490 | 305 | 181 | 181 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 480 | 285 | 178 | 173 | 160 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞150～200 | 470 | 265 | 174 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| Q370R | GB 713 | 正火 | 10～16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 180 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | 183 | 173 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 520 | 340 | 193 | 193 | 193 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18MnMoNbR | GB 713 | 正火加回火 | 30～60 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 195 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | 192 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 13MnNiMoR | GB 713 | 正火加回火 | 30～100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 570 | 380 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1（续）

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 15CrMoR | GB 713 | 正火加回火 | 6～60 | 450 | 295 | 167 | 167 | 167 | 160 | 150 | 140 | 133 | 126 | 122 | 119 | 117 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 140 | 131 | 124 | 117 | 114 | 111 | 109 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 440 | 255 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 102 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
| 14Cr1MoR | GB 713 | 正火加回火 | 6~100 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 170 | 163 | 153 | 147 | 140 | 135 | 130 | 123 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～150 | 510 | 300 | 189 | 180 | 173 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 130 | 127 | 121 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |
| 12Cr2Mo1R | GB 713 | 正火加回火 | 6~150 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 147 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |  |  |
| 12Cr1MoVR | GB 713 | 正火加回火 | 6~60 | 440 | 245 | 163 | 150 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 430 | 235 | 157 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |  |
| 12Cr2MolVR | —— | 正火加回火 | 30～120 | 590 | 415 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 193 | 163 | 134 | 104 | 72 |  |  | 1 |
| 16MnDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 490 | 315 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 | 140 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 470 | 295 | 174 | 174 | 167 | 157 | 143 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 460 | 285 | 170 | 170 | 160 | 150 | 137 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 133 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～120 | 440 | 265 | 163 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15MnNiDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 490 | 325 | 181 | 181 | 181 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 480 | 315 | 178 | 178 | 178 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 470 | 305 | 174 | 174 | 173 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1（续）

| 钢号 | 钢板 标准 | 使用 状态 | 厚度 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 15MnNiNbDR | —— | 正火，正火加回火 | 10～16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞16～36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 520 | 350 | 193 | 193 | 193 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09MnNiDR | GB 3531 | 正火，正火加回火 | 6～16 | 440 | 300 | 163 | 163 | 163 | 160 | 153 | 147 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～36 | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞36～60 | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞60～120 | 420 | 260 | 156 | 156 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Ni3DR | —— | 正火，正火加回火，调质 | 6～60 | 490 | 320 | 181 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞60～100 | 480 | 300 | 178 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06Ni9DR | —— | 调质 | 6～30 | 680 | 575 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞30～40 | 680 | 565 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnMoVR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnNiVDR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07MnNiMoDR | GB 19189 | 调质 | 10～50 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12MnNiVR | GB 19189 | 调质 | 10～60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：该钢板的技术要求见（4 材料的补充规定）。 |

表2  壳体用钢板超声检测要求

| 钢号 | 钢板厚度 mm | 容器使用条件 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q245R Q345R | ＞30~36 |  | 不低于Ⅲ级 |
|  | ＞36 |  | 不低于Ⅱ级 |
| Q370R Mn-Mo系 Cr-Mo系 Cr-Mo-V系 | ＞25 |  | 不低于Ⅱ级 |
| 16MnDR Ni系低温钢 （调质状态除外） | ＞20 |  | 不低于Ⅱ级 |
| 调质状态 使用的钢号 | ＞16 |  | Ⅰ级 |
| 多层容器 内筒钢板 | ≥12 |  | Ⅰ级 |
|  | ≥12 | 介质毒性程度为极度或高度危害； 在湿H2S环境中使用； 设计压力大于或等于10MPa。 | 不低于Ⅱ级 |

表3 钢板的使用温度下限

| 钢 号 | 钢板厚度 mm | 使用状态 | 冲击试验要求 | 使用温度下限 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中常温用钢板 |
| Q245R | ＜6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 | -20 |
|  | 6~12 |  | 0℃冲击 | -20 |
|  | ＞12~16 |  |  | -10 |
|  | ＞16~150 |  |  | 0 |
|  | ＞12~20 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 （协议） | -20 |
|  | ＞12~150 | 正火 |  | -20 |
| Q345R | ＜6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 | -20 |
|  | 6~20 |  | 0℃冲击 | -20 |
|  | ＞20~25 |  |  | -10 |
|  | ＞25~200 |  |  | 0 |
|  | ＞20~30 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 （协议） | -20 |
|  | ＞20~200 | 正火 |  | -20 |
| Q370R | 10~60 | 正火 | -20℃冲击 | -20 |
| 18MnMoNbR | 30~100 | 正火加回火 | 0℃冲击 | 0 |
|  |  |  | -10℃冲击 （协议） | -10 |
| 13MnNiMoR | 30~150 | 正火加回火 | 0℃冲击 | 0 |
|  |  |  | -20℃冲击 （协议） | -20 |
| 07MnMoVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 |
| 12MnNiVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 |
| 低温用钢板 |
| 16MnDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 | -40℃冲击 | -40 |
|  | ＞60~120 |  | -30℃冲击 | -30 |
| 15MnNiDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 | -45℃冲击 | -45 |
| 15MnNiNbDR | 10~60 | 正火, 正火加回火 | -50℃冲击 | -50 |
| 09MnNiDR | 6~120 | 正火, 正火加回火 | -70℃冲击 | -70 |
| 08Ni3DR | 6~100 | 正火, 正火加回火, 调质 | -100℃冲击 | -100 |
| 06Ni9DR | 6~40 (6~12) | 调质（或两次正火加回火） | -196℃冲击 | -196 |
| 07MnNiVDR | 10~60 | 调质 | -40℃冲击 | -40 |
| 07MnNiMoDR | 10~50 | 调质 | -50℃冲击 | -50 |

表4  高合金钢钢板许用应力

| 钢号 | 钢板标准 | 厚度 mm | 在下列温度(℃)下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| S11306 | GB 24511 | 1.5～25 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S11348 | GB 24511 | 1.5～25 | 113 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S11972 | GB 24511 | 1.5～8 | 154 | 154 | 149 | 142 | 136 | 131 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S21953 | GB 24511 | 1.5～80 | 233 | 233 | 223 | 217 | 210 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S22253 | GB 24511 | 1.5～80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S22053 | GB 24511 | 1.5～80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30408 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| S30403 | GB 24511 | 1.5～80 | 120 | 120 | 118 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 120 | 98 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30409 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| S31008 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 113 | 105 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |
| S31608 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

表4(续)

| 钢号 | 钢板标准 | 厚度 mm | 在下列温度(℃)下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| S31603 | GB 24511 | 1.5～80 | 120 | 120 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 120 | 98 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S31668 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S31708 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| S31703 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S32168 | GB 24511 | 1.5～80 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 83 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |
| S39042 | GB 24511 | 1.5～80 | 147 | 147 | 147 | 147 | 144 | 131 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：该行许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，对于法兰或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合不能采用。 |

表5  碳素钢和低合金钢钢管许用应力

| 钢号 | 钢管 标准 | 使用 状态 | 壁厚 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 10 | GB/T8163 | 热轧 | ≤10 | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GB/T8163 | 热轧 | ≤10 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Q345D | GB/T8163 | 正火 | ≤10 | 470 | 345 | 174 | 174 | 174 | 174 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GB9948 | 正火 | ≤16 | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～30 | 335 | 195 | 124 | 117 | 111 | 105 | 95 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GB9948 | 正火 | ≤16 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～30 | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 83 | 78 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GB6479 | 正火 | ≤16 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～40 | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 83 | 78 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 16Mn | GB6479 | 正火 | ≤16 | 490 | 320 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 | 140 | 130 | 123 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～40 | 490 | 310 | 181 | 181 | 173 | 160 | 147 | 133 | 123 | 117 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 12CrMo | GB 9948 | 正火加回火 | ≤16 | 410 | 205 | 137 | 121 | 115 | 108 | 101 | 95 | 88 | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～30 | 410 | 195 | 130 | 117 | 111 | 105 | 98 | 91 | 85 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 50 |  |  |  |  |
| 15CrMo | GB 9948 | 正火加回火 | ≤16 | 440 | 235 | 157 | 140 | 131 | 124 | 117 | 108 | 101 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞16～30 | 440 | 225 | 150 | 133 | 124 | 117 | 111 | 103 | 97 | 91 | 89 | 87 | 86 | 85 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞30～50 | 440 | 215 | 143 | 127 | 117 | 111 | 105 | 97 | 92 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 58 | 37 |  |  |  |
| 12Cr2Mol | —— | 正火加回火 | ≤30 | 450 | 280 | 167 | 167 | 163 | 157 | 153 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |  | 1 |
| lCr5Mo | GB 9948 | 退火 | ≤16 | 390 | 195 | 130 | 117 | 111 | 108 | 105 | 101 | 98 | 95 | 93 | 91 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |  |
|  |  |  | ＞16～30 | 390 | 185 | 123 | 111 | 105 | 101 | 98 | 95 | 91 | 88 | 86 | 85 | 82 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |  |
| 12CrlMoVG | GB 5310 | 正火加回火 | ≤30 | 470 | 255 | 170 | 153 | 143 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |  |

表5（续）

| 钢号 | 钢管 标准 | 使用 状态 | 壁厚 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 09MnD | —— | 正火 | ≤8 | 420 | 270 | 156 | 156 | 150 | 143 | 130 | 120 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 09MnNiD | —— | 正火 | ≤8 | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 08Cr2AlMo | —— | 正火加回火 | ≤8 | 400 | 250 | 148 | 148 | 140 | 130 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 09CrCuSb | —— | 正火 | ≤8 | 390 | 245 | 144 | 144 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 注1：该钢管的技术要求见（4 材料的补充规定）。 |

表6  低温用钢管的使用温度下限

| 钢号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚，mm | 冲击试验温度，℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16Mn | GB6479 | 正火 | ≤40 | -40 |
| 09MnD | —— | 正火 | ≤8 | -50 |
| 09MnNiD | —— | 正火 | ≤8 | -70 |

表7  高合金钢钢管许用应力

| 钢号 | 钢管 标准 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| 0Cr18Ni9 （S30408） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| 0Cr18Ni9 （S30408） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| 00Cr19Ni10 （S30403） | GB 13296 | ≤14 | 117 | 117 | 117 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 97 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00Cr19Ni10 （S30403） | GB/T 14976 | ≤28 | 117 | 117 | 117 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 97 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Cr18Ni10Ti （S32168） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 83 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |
| 0Cr18Ni10Ti （S32168） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 83 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |
| 0Cr17Ni12Mo2 （S31608） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| 0Cr17Ni12Mo2 （S31608） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| 00Cr17Ni14Mo2 （S31603） | GB/T 13296 | ≤14 | 117 | 117 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 117 | 97 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00Cr17Ni14Mo2 （S31603） | GB/T 14976 | ≤28 | 117 | 117 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 97 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti （S31668） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7（续）

| 钢号 | 钢管 标准 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti （S31668） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Cr19Ni13Mo3 （S31708） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| 0Cr19Ni13Mo3 （S31708） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| 00Cr19Ni13Mo3 （S31703） | GB 13296 | ≤14 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00Cr19Ni13Mo3 （S31703） | GB/T 14976 | ≤28 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0Cr25Ni20 （S31008） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 113 | 105 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |
| 0Cr25Ni20 （S31008） | GB/T 14976 | ≤28 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 113 | 105 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |
| 1Cr19Ni9 （S30409） | GB 13296 | ≤14 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| S21953 | GB/T 21833 | ≤12 | 233 | 233 | 223 | 217 | 210 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7（续）

| 钢号 | 钢管 标准 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| S22253 | GB/T 21833 | ≤12 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S22053 | GB/T 21833 | ≤12 | 243 | 243 | 243 | 243 | 240 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S25073 | GB/T 21833 | ≤12 | 296 | 296 | 296 | 280 | 267 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30408 | GB/T 12771 | ≤28 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 77 | 67 | 54 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 57 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  | 2 |
| S30403 | GB/T 12771 | ≤28 | 99 | 99 | 99 | 94 | 88 | 83 | 80 | 77 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 99 | 82 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S31608 | GB/T 12771 | ≤28 | 116 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 82 | 69 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  | 2 |
| S31603 | GB/T 12771 | ≤28 | 99 | 99 | 99 | 92 | 85 | 81 | 77 | 73 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 99 | 82 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S32168 | GB/T 12771 | ≤28 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 92 | 89 | 88 | 86 | 71 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  | 2 |
| S30408 | GB/T 24593 | ≤4 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 77 | 67 | 54 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 57 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  | 2 |
| S30403 | GB/T 24593 | ≤4 | 99 | 99 | 99 | 94 | 88 | 83 | 80 | 77 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 99 | 82 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S31608 | GB/T 24593 | ≤4 | 116 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 82 | 69 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  | 2 |

表7（续）

| 钢号 | 钢管 标准 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| S31603 | GB/T 24593 | ≤4 | 99 | 99 | 99 | 92 | 85 | 81 | 77 | 73 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 99 | 82 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S32168 | GB/T 24593 | ≤4 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 92 | 89 | 88 | 86 | 71 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  | 1，2 |
|  |  |  | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  | 2 |
| S21953 | GB/T 21832 | ≤20 | 198 | 198 | 190 | 185 | 179 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S22253 | GB/T 21832 | ≤20 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| S22053 | GB/T 21832 | ≤20 | 207 | 207 | 207 | 207 | 204 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 注1：该行许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，对于法兰或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合不能采用。 注2：该行许用应力已乘焊接接头系数0.85。 |

3   钢锻件

3.1  碳素钢和低合金钢钢锻件

3.1.1  钢锻件的使用温度下限按表8的规定。

3.1.2  钢锻件的标准、使用状态及许用应力按表9的规定。

3.2   高合金钢钢锻件

钢锻件的标准、公称厚度范围及许用应力按表10的规定。钢锻件的交货状态应按NB/T 47010的规定。

表8  钢锻件的使用温度下限

| 钢号 | 公称厚度 mm | 冲击试验要求 | 使用温度下限 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 中常温用钢锻件 |
| 20 | ≤300 | 0℃冲击 | 0 |
|  |  | -20℃冲击 | -20 |
| 35 | ≤100 | 20℃冲击 | 0 |
|  | ＞100~300 |  | 20 |
| 16Mn | ≤300 | 0℃冲击 | 0 |
|  |  | -20℃冲击 | -20 |
| 20MnMo | ≤700 | 0℃冲击 | 0 |
|  |  | -20℃冲击 | -20 |
| 20MnMoNb | ≤500 | 0℃冲击 | 0 |
| 20MnNiMo | ≤500 | -20℃冲击 | -20 |
| 35CrMo | ≤500 | 0℃冲击 | -20 |
| 低温用钢锻件 |
| 16MnD | ≤100 | -45℃冲击 | -45 |
|  | ＞100~300 | -40℃冲击 | -40 |
| 20MnMoD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |
|  | ＞300~700 | -30℃冲击 | -30 |
| 08MnNiMoVD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |
| 10Ni3MoVD | ≤300 | -50℃冲击 | -50 |
| 09Mn NiD | ≤300 | -70℃冲击 | -70 |
| 08Ni3D | ≤300 | -100℃冲击 | -100 |
| 注：20、16Mn和20MnMo钢锻件如进行-20℃冲击试验，应在设计文件中注明。 |

表9  碳素钢和低合金钢钢锻件许用应力

| 钢号 | 钢锻件标准 | 使用 状态 | 公称厚度 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度(℃)下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 20 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | ≤100 | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 84 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～200 | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞200～300 | 380 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | ≤100 | 510 | 265 | 177 | 157 | 150 | 137 | 124 | 115 | 105 | 98 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞100～300 | 490 | 245 | 163 | 150 | 143 | 133 | 121 | 111 | 101 | 95 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 16Mn | NB/T 47008 | 正火、正火加回火，调质 | ≤100 | 480 | 305 | 178 | 178 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～200 | 470 | 295 | 174 | 174 | 163 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞200～300 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 20MnMo | NB/T 47008 | 调质 | ≤300 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 183 | 173 | 167 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 510 | 350 | 189 | 189 | 189 | 189 | 187 | 180 | 173 | 163 | 157 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞500～700 | 490 | 330 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 173 | 167 | 157 | 150 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |
| 20MnMoNb | NB/T 47008 | 调质 | ≤300 | 620 | 470 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 610 | 460 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 20MnNiMo | NB/T 47008 | 调质 | ≤500 | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35CrMo | NB/T 47008 | 调质 | ≤300 | 620 | 440 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 213 | 197 | 150 | 111 | 79 | 50 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ＞300～500 | 610 | 430 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 223 | 213 | 197 | 150 | 111 | 79 | 50 |  |  |  |  |
| 15CrMo | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 480 | 280 | 178 | 170 | 160 | 150 | 143 | 133 | 127 | 120 | 117 | 113 | 110 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 470 | 270 | 174 | 163 | 153 | 143 | 137 | 127 | 120 | 113 | 110 | 107 | 103 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |
| 14CrlMo | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 490 | 290 | 181 | 180 | 170 | 160 | 153 | 147 | 140 | 133 | 130 | 127 | 122 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 480 | 280 | 178 | 173 | 163 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 123 | 120 | 117 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |

表9(续)

| 钢号 | 钢锻件标准 | 使用 状态 | 公称厚度 mm | 室温 强度指标 | 在下列温度(℃)下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rm MPa | ReL MPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |  |
| 12Cr2Mol | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 510 | 310 | 189 | 187 | 180 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 147 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 500 | 300 | 185 | 183 | 177 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 153 | 147 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |  |  |
| 12CrlMoV | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 470 | 280 | 174 | 170 | 160 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 123 | 120 | 117 | 113 | 82 | 59 | 41 |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 460 | 270 | 170 | 163 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 120 | 117 | 113 | 110 | 107 | 82 | 59 | 41 |  |  |
| 12Cr2MolV | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 193 | 163 | 134 | 104 | 72 |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 580 | 410 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 193 | 163 | 134 | 104 | 72 |  |  |  |
| 12Cr3MolV | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤300 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 580 | 410 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Cr5Mo | NB/T 47008 | 正火加回火，调质 | ≤500 | 590 | 390 | 219 | 219 | 219 | 219 | 217 | 213 | 210 | 190 | 136 | 107 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |  |
| 16MnD | NB/T 47009 | 调质 | ≤100 | 480 | 305 | 178 | 178 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞100～200 | 470 | 295 | 174 | 174 | 163 | 147 | 133 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞200～300 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20MnMoD | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞300～500 | 510 | 350 | 189 | 189 | 189 | 189 | 187 | 180 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞500～700 | 490 | 330 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 173 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08MnNiMoVD | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 600 | 480 | 222 | 222 | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10Ni3MoVD | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 600 | 480 | 222 | 222 | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09MnNiD | NB/T 47009 | 调质 | ≤200 | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞200～300 | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Ni3D | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 460 | 260 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：该钢锻件不得用于焊接结构。 |

表10  高合金钢钢锻件许用应力

| 钢号 | 钢锻件 标准 | 公称 厚度 mm | 在下列温度（℃）下的许用应力，MPa | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |  |
| S11306 | NB/T 47010 | ≤150 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30408 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| S30403 | NB/T 47010 | ≤300 | 117 | 117 | 117 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 98 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30409 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 91 | 79 | 64 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |
| S31008 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 113 | 105 | 84 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 |
|  |  |  | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |
| S31608 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 96 | 81 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |
| S31603 | NB/T 47010 | ≤300 | 117 | 117 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 117 | 98 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S31668 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S31703 | NB/T 47010 | ≤300 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 130 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S32168 | NB/T 47010 | ≤300 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 83 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |
| S39042 | NB/T 47010 | ≤300 | 147 | 147 | 147 | 147 | 144 | 131 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S21953 | NB/T 47010 | ≤150 | 219 | 210 | 200 | 193 | 187 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S22253 | NB/T 47010 | ≤150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S22053 | NB/T 47010 | ≤150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：该行许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，对于法兰或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合不能采用。 |

4 材料的补充规定

4.1  低合金钢钢板

4.1.1  12Cr2Mo1VR钢板的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表11的规定；

表 11

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.11~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.010 | ≤0.005 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 |
| V | Cu | Ni | Nb | Ti | B | Ca |
| 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.07 | ≤0.030 | ≤0.0020 | ≤0.015 |

b)	钢板的成品化学分析允许偏差：P +0.003%，S +0.002%，其他元素按GB/T 222中表2的规定或按供需双方协议；

c)	钢板以正火（允许水冷加速冷却）加回火热处理状态交货，回火温度不低于675℃；

d)	钢板应逐热处理张进行力学性能试验，其结果按表12的规定。

表12

| 公称厚度 mm | 拉伸试验（横向） | 冲击试验（横向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| 30~120 | 590~760 | ≥415 | ≥17 | -20 | ≥60 |

e)	根据需方要求，钢板可进行弯曲试验，弯心直径为3倍试样厚度，弯曲角度为180°。弯曲试验后，试样弯曲外表面无肉眼可见裂纹；f)	钢板在化学成分和力学性能等方面的特殊要求由供需双方协议；

g)	本条未规定事项均按GB 713的相关规定。

4.1.2  15MnNiNbDR 钢板的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表13的规定；

表13

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Nb |
| ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.30~0.70 | 0.015~0.040 |

b)	钢板以正火或正火加回火热处理状态交货；

c)	钢板的力学性能试验结果按表14的规定；

d)	根据需方要求，钢板可进行弯曲试验，弯心直径为3倍试样厚度，弯曲角度为180°。弯曲试验后，试样弯曲外表面无肉眼可见裂纹；

e)	本条未规定事项均按GB 3531的相关规定。

表14

| 公称厚度 mm | 拉伸试验（横向） | 冲击试验（横向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| 10~16 | 530~630 | ≥370 | ≥20 | -50 | ≥60 |
| >16~36 | 530~630 | ≥360 |  |  |  |
| >36~60 | 520~620 | ≥350 |  |  |  |

4.1.3  08Ni3DR钢板的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表15的规定；

表15

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | V |
| ≤0.10 | 0.15~0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.015 | ≤0.010 | 3.25~3.70 | ≤0.12 | ≤0.05 |

b)	钢板以正火、正火（允许水冷加速冷却）加回火、离线淬火加回火热处理状态交货，回火温度不低于600℃；

c)	钢板的力学性能试验结果按表16的规定。以正火（水冷加速冷却）加回火和离线淬火加回火状态交货的钢板，应逐热处理张进行力学性能试验；

表16

| 公称厚度 mm | 拉伸试验（横向） | 冲击试验（横向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| 6~60 | 490~620 | ≥320 | ≥21 | -100 | ≥47 |
| >60~100 | 480~610 | ≥300 |  |  |  |

d）	根据需方要求，钢板可进行弯曲试验，弯心直径为3倍试样厚度，弯曲角度为180°。弯曲试验后，试样弯曲外表面无肉眼可见裂纹；

e）	本条未规定事项均按GB 3531的相关规定。

4.1.4  06Ni9DR钢板的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表17的规定；

表17

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | V |
| ≤0.08 | ≤0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.008 | ≤0.004 | 8.50~10.00 | ≤0.10 | ≤0.01 |
| 注：Cr+Cu+Mo≤0.50% |

b)	钢板的成品化学成分允许偏差：P+0.003%，S+0.002%，其他元素按GB/T 222中表2的规定；

c)	钢板以离线淬火加回火的调质热处理状态交货，对厚度不大于12mm的钢板也可两次正火加回火状态交货。钢板的回火温度不低于540℃；

d)	钢板应逐热处理张进行力学性能试验，其结果按表18的规定；

表18

| 公称厚度 mm | 拉伸试验（横向） | 冲击试验（横向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| 6~30 | 680~820 | ≥560 | ≥18 | -196 | ≥100 |
| >30~40 |  | ≥550 |  |  |  |

e)	根据需方要求，钢板可进行弯曲试验，弯心直径为3倍试样厚度，弯曲角度为180°。弯曲试验后，试样弯曲外表面无肉眼可见裂纹；

f)	本条未规定事项均按GB 3531的相关规定。

4.2  低合金钢钢管

4.2.1  12Cr2Mo1钢管的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表19的规定；

表19

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 |

b)	钢管以正火加回火热处理状态交货，回火温度不低于700℃；

c)	钢管的力学性能按表20的规定；

表20

| 公称壁厚 mm | 拉伸试验（纵向） | 冲击试验（纵向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| ≤30 | 450~600 | ≥280 | ≥22 | 20 | ≥40 |

d)	本条未规定事项均按GB 9948的相关规定。

4.2.2  09MnD钢管的技术要求如下：

a）	钢的化学成分（熔炼分析）按表21的规定；

表21

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Als |
| ≤0.12 | 0.15~0.35 | 1.15~1.50 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≥0.015 |

b）	钢管以正火热处理状态交货；

c)	钢管的力学性能按表22 的规定。冲击试样取自管坯，纵向试样，正火热处理；

d)	本条未规定事项均按GB 9948的相关规定。

表22

| 公称壁厚 mm | 拉伸试验（纵向） | 冲击试验（纵向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| ≤8 | 420~560 | ≥270 | ≥25 | -50 | ≥47 |

4.2.3  09MnNiD钢管的技术要求如下:

a)	钢的化学成分(熔炼分析)按表23的规定；

表23

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Nb | Als |
| ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.30~0.80 | ≤0.04 | ≥0.015 |

b)	钢管以正火热处理状态交货；

c)	钢管的力学性能按表24的规定。冲击试样取自管坯，纵向试样，正火热处理；

表 24

| 公称壁厚 mm | 拉伸试验（纵向） | 冲击试验（纵向） |
| --- | --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % | 试验温度 ℃ | KV2 J |
| ≤8 | 440~580 | ≥280 | ≥24 | -70 | ≥47 |

d)	本条未规定事项均按GB 9948的相关规定。

4.2.4  08Cr2AlMo钢管的技术要求如下：

a)	钢的化学成分（熔炼分析）按表25的规定；

表25

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Al | Mo |
| 0.05~0.10 | 0.15~0.40 | 0.20~0.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | 2.00~2.50 | 0.30~0.70 | 0.30~0.40 |

b)	钢管以正火加回火热处理状态交货，回火温度不低于680℃；

c)	钢管的力学性能按表26的规定；

表26

| 公称壁厚 mm | 拉伸试验（纵向） |
| --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % |
| ≤8 | 400~540 | ≥250 | ≥25 |

d)	本条未规定的事项均按GB 9948的相关规定。4.2.5  09CrCuSb 钢管的技术要求如下:

a)	钢的化学成分 （熔炼分析）按表27的规定；

表27

| 化学成分，% |
| --- |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Sb |
| ≤0.12 | 0.20~0.40 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.020 | 0.70~1.10 | 0.25~0.45 | 0.04~0.10 |

b)	钢管以 正火热处理状态交货；

c)	钢管的力学性能按表28的规定；

表28

| 公称壁厚 mm | 拉伸试验（纵向） |
| --- | --- |
|  | Rm MPa | ReL MPa | A % |
| ≤8 | 390~550 | ≥245 | ≥25 |

d)	钢管应进行耐腐蚀性能试验，每批在2根钢管上各取1个试样，每个试样为长10mm的管段。在质量分数为50%的H2SO4溶液中，70℃±2℃的恒温条件下浸泡24h。2个试样腐蚀速率的平均值不大于80g/m2×h或140g/m2×h，具体指标在订货合同中注明；

e)	本条未规定事项均按GB 9948的相关规定。