附件1

特种设备获证企业抽查发现的具体问题

- 天津博仕德机械制造有限公司：无锅炉专业技术人员、焊接专业技术人员不足；质量管理体系文件中未规定执行《锅炉节能技术监督管理规程》及相关节能要求的内容。

- 北安市铁路蓝天锅炉制造有限公司：无焊接专业技术人员；无合格供方名录、协议和合格供方评价报告；缺少对分包方、合格供方的质量进行控制、质量问题进行处理方式的规定；未建立质量目标考核办法，缺少质量目标考核记录；未按要求开展定型产品能效测试；质量管理体系文件中未规定执行《锅炉节能技术监督管理规程》及相关节能要求的内容。

- 济宁环能特种设备研发制造有限公司：未对分包方和供方作定期评价；焊接操作记录填写不规范；设计文件和设计说明书内容不规范；质量证明书与锅炉总图中的产品名称不一致；质量管理体系文件中未规定执行《锅炉节能技术监督管理规程》及相关节能要求的内容。

- 赤峰奥火恒温锅炉制造有限责任公司:缺少锅炉组装检查卡；锅炉产品焊接试板力学性能试验报告（HJB2013-031）引用标准错误；未按要求开展定型产品能效测试；质量管理体系文件中未规定执行《锅炉节能技术监督管理规程》及相关节能要求的内容。

- 连云港立成电力节能设备有限公司：缺少供应方明细，未对供应方进行年度评价；焊接操作记录填写不规范，制造工艺及检验过程卡对控制点的设置与体系规定不符；无焊接返修见证材料。

- 灵璧县长城锅炉制造厂：受压元件材料无发放、领用记录，无材料代用单；射线检测工艺卡部分内容不符合要求；部分产品未制定工艺过程卡和焊接工艺卡；出厂资料不齐全。

- 江苏安利化工设备有限公司：部分焊接工艺评定不能支持相应的焊接工艺或不符合《承压设备焊接工艺评定》（NB/T47014-2011）的规定，无施焊记录，无焊接布片图。

- 湖北九井电梯有限公司、陕西方菱电梯有限公司2家企业的生产设备、技术人员、制造场地等生产硬件设施已不能满足电梯制造条件的要求。